海口市市场监督管理局

2023年产品质量市级监督抽查实施细则（电线电缆）

海口市市场监督管理局

2023年8月

2023年产品质量市级监督抽查实施细则（电线电缆）

1 抽样方法

样品应当由抽样人员以随机抽样的方式在被抽样生产或销售者的待销产品中随机抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

表1每批次产品抽取数量

| 序号 | 抽检产品名称 | 总抽取量 | 检验数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆或橡皮绝缘电线电缆 | 50米 | 30米 | 20米 |
| 2 | 额定电压 1kV 及以下架空绝缘电缆 | 40米 | 20米 | 20米 |
| 3 | 额定电压10kV架空绝缘电缆 | 40米 | 20米 | 20米 |
| 4 | 挤包绝缘电力电缆 | 40米 | 20米 | 20米 |

2 检验依据

表2 聚氯乙烯绝缘电线电缆或橡皮绝缘电线电缆产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导体电阻 | 依据 GB/T 5023系列 JB/T 8734系列 GB/T 5013系列 JB/T 8735系列 |
| 2 | 成品电缆电压试验 |  |
| 3 | 绝缘线芯电压试验 |  |
| 4 | 绝缘电阻 |  |
| 5 | 绝缘平均厚度 |  |
| 6 | 绝缘最薄处厚度 |  |
| 7 | 护套平均厚度 |  |
| 8 | 护套最薄处厚度 |  |
| 9 | 绝缘老化前抗张强度 |  |
| 10 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  |
| 11 | 绝缘热收缩 |  |
| 12 | 绝缘热延伸 |  |
| 13 | 护套老化前抗张强度 |  |
| 14 | 护套老化前断裂伸长率 |  |
| 15 | 结构检查 |  |
| 16 | 外径或外形尺寸 |  |
| 17 | 标志 |  |

表3 额定电压 1kV 及以下架空绝缘电缆产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导体 | 依据 GB/T 12527-2008 |
| 2 | 绝缘厚度 |  |
| 3 | 电缆外径 |  |
| 4 | 导体电阻 |  |
| 5 | 电压试验 |  |
| 6 | 绝缘电阻 |  |
| 7 | 热老化试验 |  |
| 8 | 热失重 |  |
| 9 | 抗开裂试验 |  |
| 10 | 收缩试验 |  |
| 11 | 热延伸试验 |  |

表4 额定电压10kV架空绝缘电缆产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导体直流电阻 | 依据 GB/T 14049-2008 |
| 2 | 绝缘电阻 |  |
| 3 | 导体结构 |  |
| 4 | 绝缘厚度 |  |
| 5 | 热延伸试验 |  |
| 6 | 绝缘老化前抗张强度 |  |
| 7 | 绝缘老化后抗张强度 |  |
| 8 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  |
| 9 | 绝缘老化后断裂伸长率 |  |
| 10 | 绝缘老化前后抗张强度变化率 |  |
| 11 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率 |  |
| 12 | 印刷标志耐擦试验 |  |

表5 挤包绝缘电力电缆产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导体电阻 | 依据 GB/T 12706.1-2020 |
| 2 | 绝缘平均厚度 |  |
| 3 | 绝缘最薄处厚度 |  |
| 4 | 护套平均厚度 |  |
| 5 | 护套最薄处厚度 |  |
| 6 | 绝缘老化前机械性能试验 |  |
| 7 | 绝缘老化后机械性能试验 |  |
| 8 | 非金属护套老化前机械性能试验 |  |
| 9 | 非金属护套老化后机械性能试验 |  |
| 10 | 导体检查和尺寸检查 |  |
| 11 | 不延燃试验（单根阻燃试验） |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 5023.1-2008	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求

GB/T 5023.3-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第3部分：固定布线用无护套电缆

GB/T 5023.4-2008	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第4部分：固定布线用护套电缆

GB/T 5023.5-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）

GB/T 5013.1-2008	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求

GB/T 5013.3-2008	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第3部分：耐热硅橡胶绝缘电缆

GB/T 5013.5-2008	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第5部分：电梯电缆

JB/T 8734.1-2016	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定

JB/T 8734.2-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线

JB/T 8734.3-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第3部分：连接用软电线和软电缆

JB/T 8734.4-2016	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第4部分：安装用电线

JB/T 8734.5-2016	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第5部分：屏蔽电线

JB/T 8734.6-2016	额定电压450∕750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第6部分:电梯电缆

JB/T 8735.2-2016	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第2部分：通用橡套软电缆

JB/T 8735.3-2016	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第3部分：橡皮绝缘编织软电缆

GB/T 12527-2008	额定电压 1kV 及以下架空绝缘电缆

GB/T 12706.1-2020 额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1 kV（Um=1.2 kV）和3 kV（Um=3.6 kV）电缆

GB/T 14049-2008 额定电压10kV架空绝缘电缆

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照 强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。