海口市市场监督管理局

2023年产品质量市级监督抽查实施细则（防水涂料）

海口市市场监督管理局

2023年8月

2023年产品质量市级监督抽查实施细则（防水涂料）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

每批次产品抽取样品不少于24kg，其中不少于12kg作为检验样品，不少于12kg作为备用样品，多组分按配比抽取，抽查样品基数满足抽样数量即可。

2 检验依据

聚合物水泥防水砂浆检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 凝结时间 | GB/T 1346-2001 |
| 2 | 抗渗压力 | GB 23440-2009 |
| 3 | 抗压强度 | GB/T 17671 |
| 4 | 抗折强度 | GB/T 17671 |
| 5 | 柔韧性 | JC/T 1004-2006 |
| 6 | 粘洁强度 | JC/T 907-2002 |
| 7 | 耐碱性 | JC/T 984-2011 |
| 8 | 耐热性 | JC/T 984-2011 |
| 9 | 收缩率 | JC/T 603 |
| 10 | 吸水率 | DL/T 5126-2001 |

聚合物水泥防水涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 固体含量 | GB/T 16777-2008 |
| 2 | 拉伸强度（无处理） | GB/T 16777-2008 |
| 3 | 拉伸强度（加热处理后保持率） | GB/T 16777-2008 |
| 4 | 拉伸强度（浸水处理后保持率） | GB/T 16777-2008 |
| 5 | 断裂伸长率（无处理） | GB/T 16777-2008 |
| 6 | 断裂伸长率（加热处理） | GB/T 16777-2008 |
| 7 | 断裂伸长率（浸水处理） | GB/T 16777-2008 |
| 8 | 低温柔性 | GB/T 16777-2008 |
| 9 | 粘结强度（无处理） | GB/T 16777-2008 |
| 10 | 粘结强度（潮湿基层） | GB/T 16777-2008 |
| 11 | 粘结强度（浸水处理） | GB/T 16777-2008 |
| 12 | 不透水性 | GB/T 16777-2008 |
| 13 | 挥发性有机化合物（VOC） | JC 1066-2008 |
| 14 | 游离甲醛 | GB 18582 |
| 15 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和 | JC 1066-2008 |
| 16 | 氨 | JC 1066-2008 |

聚合物乳液建筑防水涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | JC/T 864-2008 |
| 2 | 拉伸强度 | JC/T 864-2008 |
| 3 | 断裂延伸率 | JC/T 864-2008 |
| 4 | 低温柔性 | JC/T 864-2008 |
| 5 | 不透水性 | JC/T 864-2008 |
| 6 | 固体含量 | GB/T 16777-1997 |
| 7 | 干燥时间 | JC/T 864-2008 |
| 8 | 处理后的拉伸强度保持率 | JC/T 864-2008 |
| 9 | 处理后的断裂延伸率 | JC/T 864-2008 |
| 10 | 加热伸缩率 | GB/T 16777-1997 |

聚氨酯防水涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不透水性 | GB/T 16777-2008 |
| 2 | 断裂伸长率 | GB/T 16777-2008 |
| 3 | 拉伸强度 | GB/T 16777-2008 |
| 4 | 固体含量 | GB/T 19250-2013 |
| 5 | 定伸时老化（加热老化） | GB/T 16777-2008 |
| 6 | 粘结强度 | GB/T 16777-2008 |
| 7 | 吸水率 | GB/T 19250-2013 |
| 8 | 低温弯折性 | GB/T 16777-2008 |
| 9 | 撕裂强度 | GB/T 529-2008 |
| 10 | 热处理 | GB/T 16777-2008 |
| 11 | 挥发性有机化合物（VOC） | JC 1066-2008 |
| 12 | 苯 | JC 1066-2008 |
| 13 | 甲苯+乙苯+二甲苯 | JC 1066-2008 |
| 14 | 苯酚 | JC 1066-2008 |
| 15 | 蒽 | JC 1066-2008 |
| 16 | 萘 | JC 1066-2008 |
| 17 | 游离 TDI | JC 1066-2008 |

水乳型沥青防水涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | JC/T 408-2005 |
| 2 | 固体含量 | JC/T 408-2005 |
| 3 | 耐热度 | JC/T 408-2005 |
| 4 | 不透水性 | JC/T 408-2005 |
| 5 | 粘结强度 | JC/T 408-2005 |
| 6 | 低温柔度 | JC/T 408-2005 |
| 7 | 断裂伸长率 | JC/T 408-2005 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

JC/T 984-2011 聚合物水泥防水砂浆

GB/T 23445-2009 聚合物水泥防水涂料

JC/T 864-2008 聚合物乳液建筑防水涂料

GB/T 19250-2013 聚氨酯防水涂料

JC/T 408-2005水乳型沥青防水涂料

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。