海口市市场监督管理局

2023年产品质量市级监督抽查实施细则（钢筋）

海口市市场监督管理局

2023年8月

2023年产品质量市级监督抽查实施细则（钢筋）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

对直条钢筋取样时，在同一批次（同一牌号、同一规格）的产品中随机抽取1捆，在该捆中随机抽取5根钢筋，每根钢筋截取的长度为2400mm（d≥28mm的热轧带肋钢筋取样长度为3400mm），逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为1200mm的样品（d≥28mm的热轧带肋钢筋每根钢筋分成2支长度为1700mm的样品），2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b），标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。

对盘卷钢筋取样时，随机抽取同一批次（同一牌号、同一规格）的5盘产品，在每盘钢筋上距头或尾至少2000mm处，随机截取1根长度为2400mm的钢筋，逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为1200mm的样品，2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b）。标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。

冷轧带肋钢筋强度等级为650MPa及其以上则应加抽取2支长度为2600mm的样品，其中1支作为检验样品，1支作为备用样品。

2 检验依据

热轧带肋钢筋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | C | GB/T 223.5—2008 GB/T 223.11—2008 GB/T 223.12—1991 GB/T 223.14—2000 GB/T 223.19—1989 GB/T 223.23—2008 GB/T 223.26—2008 GB/T 223.40—2007 GB/T 223.59—2008 GB/T 223.63—2022 GB/T 223.85—2009 GB/T 223.86—2009 GB/T 4336—2016 GB/T 20123—2006 GB/T 20125—2006 |
|  |  | Si |  |
|  |  | Mn |  |
|  |  | P |  |
|  |  | S |  |
|  |  | Ceq |  |
| 2 | 尺寸 | GB/T 1499.2—2018 |
| 3 | 下屈服强度 | GB/T 1499.2—2018 GB/T 28900—2022 |
| 4 | 抗拉强度 | GB/T 1499.2—2018 GB/T 28900—2022 |
| 5 | 断后伸长率 | GB/T 1499.2—2018 GB/T 28900—2022 |
| 6 | 最大力总延伸率 | GB/T 1499.2—2018 GB/T 28900—2022 |
| 7 | 弯曲性能 | GB/T 1499.2—2018 GB/T 28900—2022 |
| 8 | 表面质量 | GB/T 1499.2—2018 |
| 9 | 重量偏差 | GB/T 1499.2—2018 |
| 10 | 金相组织 | GB/T 1499.2—2018 GB/T 13298—2015 |

热轧光圆钢筋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | C | GB/T 223.5—2008 GB/T 223.59—2008 GB/T 223.63—2022 GB/T 223.85—2009 GB/T 223.86—2009 GB/T 4336—2016 GB/T 20123—2006 GB/T 20125—2006 |
|  |  | Si |  |
|  |  | Mn |  |
|  |  | P |  |
|  |  | S |  |
| 2 | 表面质量 | GB/T 1499.1—2017 |
| 3 | 重量偏差 | GB/T 1499.1—2017 |
| 4 | 尺寸 | GB/T 1499.1—2017 |
| 5 | 下屈服强度 | GB/T 1499.1—2017 GB/T 28900—2022 |
| 6 | 抗拉强度 | GB/T 1499.1—2017 GB/T 28900—2022 |
| 7 | 断后伸长率 | GB/T 1499.1—2017 GB/T 28900—2022 |
| 8 | 最大力总延伸率 | GB/T 1499.1—2017 GB/T 28900—2022 |
| 10 | 弯曲性能 | GB/T 1499.1—2017 GB/T 28900—2022 |

冷轧带肋钢筋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 表面质量 | GB/T 13788-2017 |
| 2 | 尺寸 | GB/T 13788-2017 |
| 3 | 重量偏差 | GB/T 13788-2017 |
| 4 | 抗拉强度 | GB/T 21839-2019 GB/T 28900-2022 GB/T 13788-2017 |
| 5 | 断后伸长率 |  |
| 6 | 规定塑性延伸强度 |  |
| 7 | Rm/Rp0.2 |  |
| 8 | 最大力总延伸率 |  |
| 9 | 弯曲性能 | GB/T 28900-2022 GB/T 13788-2017 GB/T 21839-2019 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T1499.2-2018 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋

GB/T1499.1-2017 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋

GB/T13788-2017  冷轧带肋钢筋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。