海口市市场监督管理局

2023年产品质量市级监督抽查实施细则（塑料管材）

海口市市场监督管理局

2023年8月

2023年产品质量市级监督抽查实施细则（塑料管材）

1 抽样方法

样品应当由抽样人员以随机抽样的方式在被抽样生产或销售者的待销产品中随机抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

表1 每批次产品抽取数量

| 序号 | 抽检产品名称 | 总抽取量 | 检验数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料 管材 | 冷热水用聚丙烯管材（PP-R） | 18根*1米 | 9根*1米 | 9根*1米 |
|  |  | 排水用芯层发泡硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 16根*1.2米 | 8根*1.2米 | 8根*1.2米 |
|  |  | 绝缘电工套管 | 20根*1米 | 10根*1米 | 10根*1米 |
|  |  | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 12根*1米 | 6根*1米 | 6根*1米 |

2 检验依据

表2 塑料管材产品检验项目

| 序号 | 产品名称 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料 管材 | 冷热水用聚丙烯管材（PP-R） | 标志 | GB/T 18742.2-2017 |
|  |  |  | 外观规格尺寸 |  |
|  |  |  | 纵向回缩率 |  |
|  |  |  | 简支梁冲击试验 |  |
|  |  |  | 20℃静液压试验（1h） |  |
|  |  |  | 熔融温度 |  |
|  |  |  | 灰分 |  |
|  |  |  | 氧化诱导时间 |  |
|  |  |  | 卫生性能（铅、镉、高锰酸钾消耗量） |  |
|  |  | 排水用芯层发泡硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 外观颜色 | GB/T 16800-2008 |
|  |  |  | 规格尺寸 |  |
|  |  |  | 环刚度 |  |
|  |  |  | 表观密度 |  |
|  |  |  | 扁平试验 |  |
|  |  |  | 落锤冲击试验 |  |
|  |  |  | 纵向回缩率 |  |
|  |  | 绝缘电工套管 | 外观 | JG 3050-1998 |
|  |  |  | 规格尺寸 |  |
|  |  |  | 抗压性能 |  |
|  |  |  | 弯曲性能 |  |
|  |  |  | 弯扁性能 |  |
|  |  |  | 跌落性能 |  |
|  |  |  | 耐热性能 |  |
|  |  |  | 电气性能 |  |
|  |  |  | 阻燃性能 |  |
|  |  |  | 抗冲击性能 |  |
|  |  | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 外观颜色 | GB/T 5836.1-2018 |
|  |  |  | 尺寸 |  |
|  |  |  | 密度 |  |
|  |  |  | 维卡软化温度 |  |
|  |  |  | 纵向回缩率 |  |
|  |  |  | 拉伸屈服应力 |  |
|  |  |  | 断裂伸长率 |  |
|  |  |  | 落锤冲击试验 |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

### GB/T 18742.2-2017《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》

### GB/T 16800-2008《排水用芯层发泡硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》

JG 3050-1998《建筑用绝缘电工套管及配件》

GB/T 5836.1-2018《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照 强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。