2023年海口市建筑玻璃产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽样数量见表1

表1 各产品抽样数量

| 产品名称 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备检样品数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑用安全玻璃 防火玻璃 | 成品10块+（16块 300mm×300mm）+（8块 1100mm×360mm） | 成品5块+（8块 300mm×300mm）+（4块 1100mm×360mm） | 成品5块+（8块 300mm×300mm）+（4块 1100mm×360mm） |
| 建筑用安全玻璃 钢化玻璃 | 成品10块+（8块 300mm×300mm） | 成品5块+（4块 300mm×300mm） | 成品5块+（4块 300mm×300mm） |
| 建筑用安全玻璃 夹层玻璃 | 成品10块+（8块 300mm×300mm） | 成品5块+（4块 300mm×300mm） | 成品5块+（4块 300mm×300mm） |
| 建筑用安全玻璃 均质钢化玻璃 | 成品10块 | 成品5块 | 成品5块 |

2 检验依据

表2 建筑用安全玻璃 防火玻璃检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸偏差 | GB 15763.1-2009 | GB 15763.1-2009 |
| 2 | 外观质量 |  | GB 15763.1-2009 |
| 3 | 弯曲度 |  | GB 15763.2-2005 |
| 4 | 耐热性能 |  | GB 15763.1-2009 |
| 5 | 耐寒性能 |  | GB 15763.1-2009 |
| 6 | 碎片状态 |  | GB 15763.2-2005 |

表3建筑用安全玻璃 钢化玻璃检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸偏差 | GB 15763.2-2005 | GB 15763.2-2005 |
| 2 | 外观质量 |  | GB 11614-2009 |
| 3 | 弯曲度 |  | GB 15763.2-2005 |
| 4 | 碎片状态 |  | GB 15763.2-2005 |

表4建筑用安全玻璃 夹层玻璃检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸偏差 | GB 15763.3-2009 | GB 15763.3-2009 |
| 2 | 外观质量 |  | GB 15763.3-2009 |
| 3 | 弯曲度 |  | GB 15763.2-2005 |
| 4 | 耐热性 |  | GB 15763.3-2009 |

表5建筑用安全玻璃 均质钢化玻璃检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸偏差 | GB 15763.4-2009 | GB 15763.2-2005 |
| 2 | 外观质量 |  | GB 15763.2-2005 |
| 3 | 弯曲度 |  | GB 15763.2-2005 |
| 4 | 碎片状态 |  | GB 15763.2-2005 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 15763.1-2009 建筑用安全玻璃 第1部分：防火玻璃

GB 15763.2-2005建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃

GB 15763.3-2009建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃

GB 15763.4-2009建筑用安全玻璃 第4部分：均质钢化玻璃

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。