海口市市场监督管理局

2023年产品质量市级监督抽查实施细则（油漆涂料）

海口市市场监督管理局

2023年8月

2023年海口市流通领域产品质量市级监督抽查实施细则

（油漆涂料）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽取2份样品，每份不少于3kg，一份为检验样品，一份为备用样品。当独立包装产品不大于5L或7.5kg时，应尽量整包装抽取，避免分装。

独立的底漆或中涂漆不在本次抽查范围内，如需配套底漆和/或中涂漆，抽取底漆和/或中涂漆各2份，每份不少于0.5kg，一份为检验样品，一份为备用样品。

2 检验依据

表1 合成树脂乳液外墙涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582—2020 GB/T 23986—2009 GB/T 6750—2007 |
| 2 | 甲醛含量 | GB/T 23993—2009 |
| 3 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB/T 23990—2009（B法） |
| 4 | 可溶性重金属含量 （镉、铬、汞） (限色漆) | GB/T 23991—2009 |
| 5 | 乙二醇醚及其醚酯含量总和 | GB 18582—2020 GB/T 23986-2009 |
| 6 | 容器中状态 | GB/T 9755—2014 |
| 7 | 施工性 | GB/T 9755—2014 |
| 8 | 干燥时间 | GB/T 1728-1979 |
| 9 | 耐碱性 | GB/T 9755—2014 GB/T 9265—2009 GB/T 1766—2008 |
| 10 | 耐洗刷性 | GB/T 9755—2014 |
| 11 | 对比率(白色和浅色) | GB/T 23981.1—2019 （反射率法方法A） |

表2 溶剂型外墙涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582—2020 GB/T 23986—2009 GB/T 6750—2007 |
| 2 | 甲醛含量 | GB/T 23993—2009 |
| 3 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB/T 23990—2009（B法） |
| 4 | 可溶性重金属含量 （镉、铬、汞） (限色漆) | GB/T 23991—2009 |
| 5 | 乙二醇醚及其醚酯含量总和 | GB 18582—2020 GB/T 23986-2009 |
| 6 | 容器中状态 | GB/T 9757-2001 |
| 7 | 施工性 | GB/T 9757-2001 |
| 8 | 干燥时间 | GB/T 1728-1979 |
| 9 | 耐水性 | GB/T 9757-2001 GB/T 1733-1993 |
| 10 | 耐碱性 | GB/T 9755—2014 GB/T 9265—2009 GB/T 1766—2008 |
| 11 | 耐洗刷性 | GB/T 9755—2014 |

表3 合成树脂乳液内墙涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | GB 18582-2020 |
| 2 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 | GB 18582-2020 |
| 3 | 游离甲醛 | GB 18582-2020 |
| 4 | 可溶性重金属（铅、镉、铬、汞） | GB 18582-2020 |
| 5 | 低温稳定性 | GB/T 9268-2008 |
| 6 | 对比率 | GB/T 23981.1-2019 |
| 7 | 耐碱性 | GB/T 9265-2009 |
| 8 | 耐洗刷性 | GB/T 9266-2009 |
| 9 | 低温成膜性 | GB/T 1728-2020 |
| 10 | 容器中状态 | GB/T 9756-2018 |
| 11 | 施工性 | GB/T 9756-2018 |
| 12 | 干燥时间 | GB/T 9756-2018 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 9755—2014  合成树脂乳液外墙涂料

GB/T 9756-2018 合成树脂乳液内墙涂料

GB/T 9757-2001 溶剂型外墙涂料

GB 18582—2020  建筑用墙面涂料中有害物质限量

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。