**海口市市场监督管理局**

**2023年产品质量市级监督抽查实施细则（课业簿册）**

**海口市市场监督管理局**

**2023年8月**

课业簿册产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

表1 样品抽取数量

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品种类 | 抽样数量（本） | 检验样品数量（本） | 备用样品数量（本） |
| 1 | 课业簿册 | 26 | 13，且不少于1个独立包装。 | 13，且不少于1个独立包装。 |

2 检验依据

表2 课业簿册产品检验项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 装钉质量 | QB/T 1437-2014 |
| 2 | 纸张定量 | GB/T 451.2-2002 |
| 3 | 内芯纸张施胶度 | GB/T 460-2008 |
| 4 | 亮度（白度） | GB/T 7974-2013 |
| 5 | 锑 | GB 6675.4-2014 GB/T 30419-2013  GB/T 32602-2016 GB/T 32603-2016 |
| 6 | 砷 | GB 6675.4-2014 GB/T 30419-2013  GB/T 32603-2016 |
| 7 | 钡 | GB 6675.4-2014 GB/T 30419-2013  GB/T 32602-2016 |
| 8 | 镉 | GB 6675.4-2014 GB/T 30419-2013  GB/T 32602-2016 |
| 9 | 铬 | GB 6675.4-2014 GB/T 30419-2013  GB/T 32602-2016 |
| 10 | 铅 | GB 6675.4-2014 GB/T 30419-2013  GB/T 32602-2016 |
| 11 | 汞 | GB 6675.4-2014 GB/T 30419-2013  GB/T 32603-2016 |
| 12 | 硒 | GB 6675.4-2014 GB/T 30419-2013  GB/T 32603-2016 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

QB/T 1437-2014 课业簿册

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。